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Торгово-Производственная компания ГОФРО

ЗАО «Компания «Айрин»

адрес: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.90

тел.: +7 (495) 642-47-23, 237-91-53, 952-65-37

факс: +7 (495) 958-45-11

e-mail: info@gofro.su   web: www.gofro.su


ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАН: МТК 144 (ТК 37); Украинским государственным научно-исследовательским институтом целлюлозно-бумажной промышленности (УкрНИИБ).
ВНЕСЕН: Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации.

2. ПРИНЯТ: Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол МГС от 23 апреля 1997 года №11).

За принятие проголосовали:

	Наименование государства
	Наименование национального органа стандартизации

	Азербайджанская Республика
	Азгосстандарт

	Республика Армения
	Армгосстандарт

	Республика Беларусь
	Госстандарт Республики Беларусь

	Республика Казахстан
	Госстандарт Республики Казахстан

	Кыргызская Республика
	Кыргызстандарт

	Республика Молдова
	Молдовастандарт

	Российская Федерация
	Госстандарт России


	Республика Таджикистан
	Таджикгосстандарт

	Туркменистан
	Главная госинспекция Туркменистана

	Республика Узбекистан
	Узгосстандарт

	Украина
	Госстандарт Украины


3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: приказом Госстандарта Украины от 26 сентября 1997 года.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 10700-89.
5. РАЗРАБОТЧИКИ: В.Н.Мороз, канд. техн. наук (руководитель темы).

 

МАКУЛАТУРА БУМАЖНАЯ И КАРТОННАЯ
Технические условия
Дата введения 1999.01.01 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на макулатуру бумажную и картонную, применяемую в качестве вторичного сырья для переработки на бумагу, картон и другие изделия в народном хозяйстве и поставляемую на экспорт. Стандарт не распространяется на макулатуру несортированную.

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения.
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.
ГОСТ 1641-75. Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 2715-75. Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры.
ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Технические требования и контроль за качеством.
ГОСТ 3282-74. Проволока стальная низкоуглеродная общего назначения. Технические условия.
ГОСТ 3560-73. Лента стальная упаковочная. Технические условия.
ГОСТ 7328-82. Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия.
ГОСТ 13525.19-91. Бумага и картон. Определение влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу.
ГОСТ 14192-77. Маркировка грузов.
ГОСТ 24104-88. Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия.

 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
     3.1. Макулатура должна разделяться на три группы:
                    группа А — высокого качества;
                    группа Б — среднего качества;
                    группа В — низкого качества.

     3.2. Макулатура каждой группы в зависимости от состава, источников поступления, цвета и способности к роспуску должна соответствовать маркам, указанным в таблице 1.

Таблица 1 

	Группа
	Марка
	Состав

	А
	МС-1А
	Отходы производства белой бумаги (кроме газетной): бумага для печати, писчая, чертежная, рисовальная, основа светочувствительной бумаги и другие виды белой бумаги

	
	МС-2А
	Отходы производства всех видов белой бумаги в виде обрезков с линовкой и черно-белой или цветной полосой - бумага для печати, писчая, диаграмная, рисовальная

	
	МС-3А
	Отходы производства бумаги из сульфатной небеленой целлюлозы: упаковочной, шпагатной, электроизоляционной, патронной, мешочной, основы абразивной, основы для клеевой ленты, а также перфокарты, бумажный шпагат, отходы производства электроизоляционного картона

	
	МС-4А
	Использованные мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев)

	Б
	МС-5Б
	Отходы производства и потребления гофрированного картона, бумаги и картона, применяемых в его производстве

	
	МС-6Б
	Отходы производства и потребления картона всех видов (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью

	
	МС-7Б
	Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты, тетради, записные книжки, плакаты и другие виды продукции полиграфической промышленности и бумажно-беловых товаров с однокрасочной и цветной печатью, без переплетов, обложек и корешков, изданные на белой бумаге

	В
	МС-8В
	Отходы производства и потребления газет и газетной бумаги

	
	МС-9В
	Бумажные гильзы, шпули (без стержней и пробок), втулки (без покрытия и пропитки)

	
	МС-10В
	Литые изделия из бумажной массы

	
	МС-11В
	Отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием: влагопрочные, битумированные, ламинированные, а также бумажные мешки, изготовленные из бумаги указанных видов

	
	МС-12В
	Отходы производства и потребления бумаги и картона черного и коричневого цветов, бумага с копировальным слоем, для вычислительной техники, бумага-подложка с нанесенным дисперсным красителем разных оттенков, а также кровельный картон

	
	МС-13В
	Отходы производства и потребления различных видов картона, белой и цветной бумаги (кроме черного и коричневого цветов), обложечной, светочувствительной, в том числе запечатанной на аппаратах множительной техники, афишной, обойной, пачечной, шпульной и др.


Примечание: 

1. По согласованию с потребителем допускается в составе макулатуры марки МС-4А наличие бумажных мешков из под каолина, цемента, мела, соды, асбеста, гипса, минеральных удобрений и других химических нетоксичных продуктов без остатков веществ. 

2. По согласованию с потребителем допускается в макулатуре марок МС-5Б, МС-6Б наличие этикеток, торговых ярлыков и трудноотделяемой бумажной клеевой ленты (кроме полиэтиленовой ленты). 

     3.3. Пример условного обозначения макулатуры марки МС-1А: "Макулатура, МС-1А, ГОСТ 10700-97".
 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

     4.1. Характеристики 

          4.1.1. Массовая доля примесей макулатуры других марок должна быть не более:
                     для марки МС-2А — 5% марки МС-7Б;
                     для марки МС-7Б — 5% марок МС-8В, МС-13В;
                     для марки МС-4А — 10% марки МС-5Б
          Допускаются, по согласованию с потребителем, примеси макулатуры более высоких марок с массовой долей не более 10%. 

          4.1.2. Макулатура, кроме марки МС-11В, не должна содержать фибру, мешки из-под сажи, проклеенные термопластическим клеем корешки книг, влагопрочные отходы бумаги и картона, непригодные для потребления как волокнистый материал; покрытые полиэтиленом и другими полимерными пленками, лаками, смолами, тканью, фольгой, парафинированные, битумированные, промасленные, гуминированные, металлизированные, пропитанные химическими веществами, с сургучом, наждачные, прелые и горелые. 

          4.1.3. Массовая доля загрязненной макулатуры должна быть не более:
                     для макулатуры группы А — 0,5%
                     для макулатуры группы Б — 1,0%
                     для макулатуры группы В — 1,5%
          Макулатура не должна содержать загрязнений, приведенных в приложении А. 

          4.1.4. Влажность макулатуры всех групп должна быть не более 15,0%. 

          4.1.5. Массу партии определяют исходя из влажности макулатуры 12,0%. 

 

     4.2. Упаковка 

          4.2.1. Макулатура должна быть упакована в кипы. В кипу упаковывают макулатуру одной марки, масс кипы от 200 до 600 кг. Допускается, по согласованию с потребителем, упаковывание макулатуры в кипы массой менее 200 кг и более 600 кг, но не более 800 кг. Макулатура в кипе должна быть плотно спрессована. 

          4.2.2. Кипы должны быть обвязаны мягкой стальной проволокой диаметром (2,5±0,6) мм по ГОСТ 3282 или стальной упаковочной мягкой лентой по ГОСТ 3560 размером не более 0,5 мм х 20,0 мм. Допускается, по согласованию с потребителем, использование других обвязочных материалов, обеспечивающих сохранность кип при транспортировании и хранении. Концы обвязочного материала должны быть заправлены под пояс. Число обвязочных поясов должно быть не менее четырех. Допускается обкладка кип макулатуры картоном по действующей нормативной документации. 

          4.2.3. Допускается упаковывание макулатуры в рулонах. Конец бумажного полотна в рулоне должен быть плотно приклеен. Масс рулона — от 100 до 800 кг, ширина — от 380 до 2000 мм, диаметр — не более 900 мм. 

 

     4.3. Маркирование 

          4.3.1. На каждую кипу должен быть наклеен маркировочный ярлык, на котором четким печатным шрифтом должны быть нанесены следующие данные:
                     - наименование страны отправителя;
                     - наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
                     - словное обозначение (3.3);
                     - номер партии;
                     - номер кипы;
                     - масса кипы.
          Допускается наносить маркировку краской, которая не смывается, с помощью трафарета или упаковочного пресса. Маркировка должна быть четкой. 

          4.3.2. Транспортная маркировка кип — по ГОСТ 14192 с использованием манипуляционных знаков №3, №8. 

          4.3.3. Маркирование кип макулатуры для экспорта должно соответствовать требованиям настоящего стандарта, заказ-наряду внешнеторговой организации или документу, его заменяющего. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
     5.1. Макулатура является пожароопасной, взрывоопасной. 

     5.2. Общие требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.0.001 и ГОСТ 12.3.002, требования к производственному оборудованию в соответствии с ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.018. 

     5.3. Вид пожарной техники для защиты от пожаров согласно ГОСТ 12.4.009. В качестве средств тушения пожаров должны использоваться огнетушители по действующей нормативной документации, песок, кошма. 

     5.4. Макулатура при использовании не выделяет вредных веществ в воздушной среде и в присутствии других веществ не образует вредных соединений. 

     5.5. Макулатура токсического действия не оказывает, класс опасности по ГОСТ 12.1.007 и ПДК по ГОСТ 12.1.005 — 6 мг/м3 (по пыли). 

     5.6. Оборудование должно быть заземлено согласно ГОСТ 12.1.030. Уровень шума должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003, вибрации — ГОСТ 12.1.012. 

     5.7. Помещения должны освещаться согласно СНиП 11-4-79 (1). Снабжение производственных и лабораторных помещений питьевой водой должно быть обеспечено в соответствии с требованиями ГОСТ 2874. 

     5.8. Контроль за состоянием воздуха в рабочей зоне должен осуществляться согласно требованиям ГОСТ 12.1.005 по методикам, которые утверждены органами государственного санитарного надзора. 

     5.9. Выбросы в атмосферу и сточные воды отсутствуют. 

     5.10. Макулатура, пришедшая в негодность по каким-либо причинам, должна вывозиться в места утилизации, согласованные с органами санитарно-эпидемиологической службой. 

 

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

     6.1. Макулатуру принимают партиями. За партию принимают количество макулатуры одной марки, оформленное одним документом, который должен содержать:
                     - наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
                     - условное обозначение (3.3);
                     - массу нетто;
                     - дату;
                     - соответствие требованиям настоящего стандарта.
          Допускается формирование партии из макулатуры не более трех марок, при этом макулатура классифицируется как марка МС-13В. 

     6.2. Макулатура должна быть принята отделом технического контроля предприятия-изготовителя. 

     6.3. Для контроля качества макулатуры из разных мест партии отбирают пробу 5% от партии массой до 10 т и 3% от партии массой свыше 10 т, но не менее одной кипы. 

     6.4. Определение массовой доли примесей и загрязнения (7.3, 7.4) проводят в случае разногласий между заготовителем и потребителем. 

     6.5. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному показателю, по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию. 

 

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

     7.1. Отбор и подготовка проб. От каждой кипы, отобранной по 6.3, отбирают пробу массой не менее 20 кг, которую взвешивают на весах по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом измерения 50 кг, 4 класса и набором гирь КГ-5-20-1 по ГОСТ 7328. Отобранные из всех кип пробы перемешивают и помещают на сеточный стол размером не менее 1500 х 400 мм, снабженный металлической сеткой с ячейками площадью 1 см2 по ГОСТ 2715 и выдвижным ящиком для мусора. Объединенную пробу макулатуры необходимо перетрясти и перебрать на столе, рассортировав ее по составу, отделяя макулатуру, непригодную для переработки, а также загрязнения в специальные корзины. 

     7.2. Определение марки макулатуры По составу отсортированных бумаги и картона визуально определяют марку макулатуры в соответствии с таблицей 1, с учетом допускаемой массовой доли примесей. 

     7.3. Определение массовой доли примесей макулатуры других марок Отобранные в отдельную тару примеси других марок взвешивают на весах по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 50 кг, 4 класса и набором гирь КГ-50-20-1 по ГОСТ 7328. Массовую долю примесей макулатуры других марок (Д) в процентах вычисляют по формуле:
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- масса примесей, кг;
      [image: image3.png]


 - масса объединенной пробы, кг.
      Результат округляют до целого числа. 

     7.4. Определение массовой доли загрязнений.
             Отделенные после сортирования загрязнения взвешивают на весах по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 50 кг, 4 класса и набором гирь Г-4-1100-1 по ГОСТ 7328.              Массовую долю загрязнений (З) в процентах вычисляют по формуле: 
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- общая масса отдельных загрязнений, кг.
       Результат округляют до целого числа. 

     7.5. Контроль 4.1.2. — визуально. 

     7.6. Определение влажности.
             Для определения влажности в полиэтиленовый пакет из четырех мест каждой кипы, отобранной по 6.3, на верхней и нижней поверхности и на глубине 20-30 см берут пробы массой (50±10) г. Пробы объединяют и перемешивают. Из объединенной пробы отбирают навеску массой (200±10) г, которую взвешивают на весах по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 1,0 кг, 4 класса и набором гирь Г-4-1100 по ГОСТ 7328. Влажность макулатуры определяют по ГОСТ 13525.19. 

     7.7. Определение массы партии.
             Массу партии макулатуры ([image: image6.png]


) в килограммах вычисляют по формуле: 

[image: image7.png]100,0- W
=00,0-w) ™





где [image: image8.png]


- фактическая влажность, %
      [image: image9.png]


 - масса партии макулатуры при фактической влажности, кг;
      [image: image10.png]


 - расчетная влажность, %, [image: image11.png]W,=12,0%




       Результат округляют до целого числа. 

 

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

     8.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 1641 со следующими дополнениями. 

          8.1.1. Допускается транспортирование макулатуры в открытых транспортных средствах, при этом она должна быть защищена от атмосферных осадков брезентом, полиэтиленовой плекной и т.п. 

          8.1.2. Перевозка по железной дороге осуществляется повагонными отправками макулатуры одной партии. Допускается, по согласованию с потребителем, перевозка двух партий с разграничением. 

          8.1.3. Макулатура должна храниться по маркам в контейнерах, на оборудованных площадках, складах, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
          А.1. Загрязнения на бумажной (картонной) основе:
                     - пергамент и пергаментная бумага
                     - чертежная калька
                     - металлизированная бумага (картон) и изделия из нее
                     - бумага (картон), покрытые лаками, красками и синтетическими материалами
                     - бумага (картон), пропитанная синтетическими смолами
                     - бумага (картон), пропитанная жирами
                     - фотобумага
                     - многослойная бумага с тканью (например, марлей)
                     - бумага со вставками из вискозной фольги или пергаметной бумаги
                     - обложки из макулатурного картона с полотном, фольгой и синтетическими материалами
                     - окрашенные водостойкие виды бумаги (картона) 

          А.2. Химические и другие виды загрязнений:
                     - краски типографские флуоресцентные, магнитные, металлические, жирные печатные надписи
                     - толстые металлические соединения (например, замки для папок), проволока, металлическая лента, скрепки
                     - строительные материалы: цемент, гипс, гравий, формовочные массы, камни, кирпичи и др.
                     - минералы (мел и др.)
                     - химикаты (удобрения, краски, детергенты и др.)
                     - остатки пищевых продуктов и кормов
                     - песок, пыль, грязь, земля
                     - остатки табака 

          Примечание.
                     Из водостойких неокрашенных видов бумаг к загрязнениям относят бумаги для географических карт и банкнот. 
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